## Slide 1
Исследование адгезионных показателей обработанных поверхностей твердосплавной платины
Гриценко Б.П.1, Реченко Д.С.2, Рогачев Е.А.2
1 ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук» (ИФПМ СО РАН)
2 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
VII Всероссийская научно-техническая конференция
«РОССИЯ МОЛОДАЯ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

## Slide 2
Создание острой, с малым радиусом округления лезвия твердосплавного инструмента.
Высокая прочность и твердость твердого сплава обуславливает его применение в технике и металлообработке. Однако применение вольфрама-кобальтовых твердых сплавов в металлообработке является дорогостоящим, вследствие относительно не высокой стойкости к изнашиванию.
Причиной этому является низкое качество затачивания и низкая микротвердость режущего клина металлорежущего инструмента.
Получение высококачественного лезвия твердосплавного инструмента с высокими параметрами микротвердости является актуальной задачей и представляет большой интерес для науки и техники.
Решаемая проблема

## Slide 3
Известно, что имплантация ионами более тяжелых элементов сильнее нарушает кристаллическую решетку, вносит более сильные искажения и, как следствие, может приводить к большему повышению микротвердости и износостойкости.
Для проверки этого изучено влияние атомного веса имплантируемых элементов на износостойкость. Была выбрана наиболее простая сталь для уменьшения влияния образующихся химических связей на физико-механические свойства имплантированных образцов.
Имплантация образцов производилась на технологическом ускорителе ионов УВН-05МИ “ДИАНА”. Ускоряющее напряжение составляло 80 кВ. Обработка ионами аргона осуществлялась с помощью ускорителя “ДИОНИС” при напряжении 10 кВ.
Ионная имплантация закаленной стали У8А элементами C, Si, Ar, Ti, Mo, Re показала, что износостойкость линейно растет с атомным номером имплантируемого элемента. Нулевая точка соответствует не имплантированному образцу.
Влияние ионной имплантации на физико-механические свойства

## Slide 4
а
б
Зависимость износостойкости Δt/Δm (а) и коэфициента трения fтр (б) закаленной стали У8А от атомного веса имплантируемых элементов
в ряду C - 12, Si - 28, Ar – 40; Ti - 48, Mo - 96, Re - 186
.

## Slide 5
а
б
Схема обработки твердосплавных пластин ионами – а); микротвердость режущего клина образцов – б).
Флюенс Ar + Ф = 1× 1018 ион/см2.
Флюенс Re + Ф = 2 × 1017 ион/см2.
В качестве исходного лезвийного инструмента, использовались двух зубые фрезы с твердосплавными пластинами RCMT 1003MO S 20.
Испытания твердосплавных пластин на стойкость проводились при точении стали ХН77ТЮР на токарном станке Okuma ES-L8II.

## Slide 6
Лезвия твердосплавных пластин, после обработки ХН77ТЮР
путь резания (l = 314 м): а) в исходном состоянии; б) обработанная ионной имплантацией Ar; в) обработанная ионной имплантацией Re
×10 ×10 ×10

## Slide 7
а
б
в
Отпечатки износа лезвий твердосплавных пластин, после обработки ХН77ТЮР (l = 314 м пути резания):
а – в исходном состоянии;
б – после предварительной обработки ионами аргона;
в – ионной имплантации рением.
Наибольшую стойкость при обработке ХН77ТЮР показали платины, обработанные ионами аргона при флюенсе. По сравнению с исходными пластинами происходит повышение стойкости в 5 раз, а у обработанных ионами рения Re в 3 раза.

## Slide 8
а
б
Зависимость износостойкости Δt/Δm (а) и коэфициента трения fтр (б) закаленной стали У8А от атомного веса имплантируемых элементов
в ряду C - 12, Si - 28, Ar – 40; Ti - 48, Mo - 96, Re - 186
.

## Slide 9
Если обратиться к кривой рис. 1а, то большую износостойкость должны были показать пластины после имплантации ионами рения. Электронная микроскопия показала, что после обработки ионами рения в поверхностном слое режущего клина четко выделяются кристаллиты карбидов вольфрама. Это, по-видимому, связано с тем, что кобальт значительно легче вольфрама и эффективно распыляется ионами рения. Кристаллиты карбида вольфрама остаются без связки, и выкрашиваются в процессе резания.
Электронная микроскопия участка твердосплавной пластины
после обработки ионами рения

## Slide 10
Выводы
На износостойкость сильное влияние оказывает атомный вес имплантируемых элементов. При отсутствии сильной химической связи, существенного физического распыления и возможных других факторов атомный вес является определяющим в повышении износостойкости.
На коэффициент трения атомный вес имплантируемых элементов не оказывает существенного влияния. Большую роль играют химическая связь и адгезия.
Обработка твердосплавных пластин ионами аргона может эффективно повышать их износостойкость.

## Slide 11
С целью выяснения влияния тонких покрытий на режущие свойства инструмента в данной работе было проведено изучение работы инструмента с покрытием состава Al-Si-N. На часть инструмента с покрытиями дополнительно имплантировались ионы Mo. Кроме того были проведены исследования по влиянию ионной имплантации на твердосплавные пластины.
Предварительно инструмент затачивался высокоскоростным шлифованием с различной геометрией режущего клина.
Затачивание высококачественного твердосплавного инструмента с образованием отрицательной фаски и с дополнительными фасками (рис. 3а – 3г) изменяет механизм их изнашивания и увеличивает ресурс. Существует несколько видов фасок.

## Slide 12
а) Отрицательная фаска
f = (0,3…0,5) · hm
γ = -5°…-15°
б) Двойная отрицательная фаска
f = (0,3…0,5) · hm
f2= 0,5 · f
γ = -5°…-15°
γ1 = -10°…-20°
Отрицательные фаски

## Slide 13
Отрицательные фаски
в) Отрицательная фаска скруглением
f = (0,3…0,5) · hm
R = (2…3) · hm
г) Отрицательная фаска со скруглением
f = (0,3…0,5) · hm
γ = -5°…-15°
R = (1…2) · hm

## Slide 14
Для апробации влияния фаски на процесс резания труднообрабатываемых материалов принята геометрия с отрицательной фаской f = 3…5 мкм, и углом γ = -10° (рис. а) и геометрия острозаточенного инструмента с остротой ρ = 1…2 мкм без дефектов на лезвии.
Покрытия осаждали на вакуумной установке УВН-05МД «КВАНТ».
Имплантация осуществлялась на этой же установке с помощью ионного источника ДИАНА-2.
Покрытия Al-Si-N, содержало: Al – 34, Si – 13 , N – 53 ат.%.
Флюенс ионов молибдена был 1×1017 ион/см2, средняя энергия
Еср = 120 кэВ.

## Slide 15
а)
б)
Схемы а) нанесения покрытий и ионной имплантации
б)эскиз твердосплавных пластин с покрытием

## Slide 16
Определение толщины покрытия на Calotest CAT-S-0000 .
а) передняя грань; б) задняя грань.
Толщина покрытий составила 2,3 мкм на передней грани и 0,26 мкм на задней грани.

## Slide 17
Испытания твердосплавных пластин на стойкость проводились при фрезеровании титанового сплава ВТ20 на обрабатывающем центре DMG DMU 125 P duoBLOCK. Применялась смазочно-охлаждающая жидкость BlasoCut 2000. Режимы обработки при фрезеровании: частота вращения n = 5970 об/мин (скорость резания V = 375 м/мин); продольная подача F = 478 мм/мин и глубина резания t = 0,1 мм.
Стойкость инструмента оценивалась по качественным параметрам обработки детали и их износу.
Результатам испытаний твердосплавных пластин показали следующее.
Острозаточенные пластины с покрытием имеют ярко выраженные проточины и классический износ по задней поверхности.
Острозаточенные пластина с покрытием и имплантированные молибденом имеют классический износ по задней поверхности.
Пластины с фаской и покрытием Al-Si-N имеют остаточные следы от нароста (застойная зона), при этом сохраняется покрытие.
Пластины с фаской и имплантированные молибденом имеют ярко выраженный износ по передней поверхности с отслоившемся покрытием и остаточными следами нароста.

## Slide 18
Острозаточенная, покрытие Al-Si-N
С фаской,
покрытие Al-Si-N
Острозаточенная,
покрытие Al-Si-N + Mo
С фаской,
покрытие Al-Si-N + Mo
Исходная
Износ твердосплавных пластин по задней
поверхности после обработки

## Slide 19
Результаты испытаний твердосплавных пластин
Таблица 3
Твердосплавные пластины | Шероховатость обработанной поверхности, мкм | Величина износа по задней поверхности h, мм
Острозаточенная, покрытие Al-Si-N | Ra=0,64; Rz=2,50 | 0,41
Острозаточенная, покрытие Al-Si-N + Mo | Ra=0,44; Rz=2,31 | 0,12
С фаской, покрытие Al-Si-N | Ra=0,42; Rz=2,48 | 0,04
С фаской, покрытие Al-Si-N + Mo | Ra=0,80; Rz=2,70 | 0,15
Исходная | Ra=0,54; Rz=2,55 | 0,36

## Slide 20
Выводы.
Из полученных результатов следует, что на износ влияют фаска, покрытие и ионная имплантация. В зависимости от геометрии инструмента покрытие и ионная имплантация оказывает разное влияние на износ инструмента.
Нанесением покрытий малых толщин можно эффективно повышать износостойкость твердосплавных пластин, причем качество обработки поверхностей изделий возрастает.
Малая толщина и фактически одностороннее нанесение покрытий позволяет сохранять остроту лезвия. Из-за существенной разнице в твердости покрытия и основы с большей скоростью изнашивается задняя грань, что приводит к реализации режима самозатачивания и более длительной работе инструмента.

## Slide 21
Спасибо за внимание