МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ

Халджигитов А.А., Полатов А.М., Адамбаев У.Э.

Национальный университет Узбекистана,  Ташкент

MATHEMATICAL AND NUMERICAL MODELING OF THE STRESS STATE

OF ELASTIC-PLASTIC TRANSVERSELY ISOTROPIC BODIES

Khaldjigitov A.A., Polatov A.M., Adambaev U.E.

National University of Uzbekistan, Tashkent

We solved the problem of elastic-plastic composite loading transversely isotropic parallelepiped under the dome load acting on the faces perpendicular to the axis OX. In this case, a uniformly distributed load is applied along the faces perpendicular to the axis OY, and the loads are applied as soon as the body goes into the plastic state by the previous load. We also consider the problem of unloading a transversely isotropic parallelepiped. To study the stress state of structural materials in the work as we consider the solution of the problem of bilateral compression of a single transversely isotropic elastic-plastic cube with a central insulated spherical cavity of small radius under the action of a transverse uniformly distributed surface load is applied along the central strip, parallel to the axis OY. The distribution of zones of plasticity and the influence of anisotropy on the distribution of stresses.

Введение

Согласно результатам экспериментов, процесс пластического деформирования твёрдых тел более адекватно описывает теорией пластического течения. При этом необходимо отметить, что теории течения [1]  и деформационные теории при простых нагружениях эквивалентны. А также, отметим, что без учёта разгрузки процесс деформирования твёрдого тела становится нелинейно-упругой задачей.

Рассматривается решение упругопластической задачи о сжатии куба равномерно-распределённой нагрузкой по граням перпендикулярным оси , с учётом разгрузки по теории пластического течения трансверсально-изотропных материалов с поверхностью нагружений в пространстве деформаций [2]. При этом внешняя нагрузка пропорционально к параметру  и прикладывается  маленькими порциями положительного или отрицательного знака. Целью исследования является численное моделирование этого процесса, и изучение распределения напряжений в деформируемом твёрдом теле с учётом нагружения и разгрузки.

Организация процесса нагружения и разгрузки связана с внешней нагрузкой. Пусть внешняя нагрузка  прикладывается пропорционально  параметру  с маленькими  приращениями  раз (рис.1а). То есть процесс нагружения происходит по направлению . Если прикладываемое приращение внешней нагрузки отрицательное, т.е. , то происходит процесс разгрузки по ). При разгрузке, считается, что тело подчиняется закону Гука.

При решении задачи исходные данные брались в безразмерном виде

, , , , , , , , , ,

Исходя из условий симметрии, рассматривается  часть параллелепипеда:  , , ,  и задавалась в 7 приращения с величиной . При этом, при первых двух приращениях тело находится в упругой зоне (рис. 1 а), а при последующих 3-х и 4-х приращениях тело переходит в пластическое состояние и тело упрочняется. Начиная с 5-го приращения, происходит процесс разгрузки, т.е. внешняя нагрузка с приращением  снимается, что с точки зрения численного моделирования, эквивалентно, к прикладыванию приращения внешней нагрузки с отрицательным знаком. По рис.1а видно, что процессу разгрузки соответствует трёхкратное приращение внешней нагрузки.

а          б

Рис 1. Диаграмма нагрузки-разгрузки для задачи о равновесии параллелепипеда равномерно распределённой и куполообразной нагрузкой.

В табл. 1 приведены расчётные значения величин ,  и σ11 найденные по численному решению поставленной задачи.

Табл.1

| Номер приращения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.25000 | 0.03232 | 0.17677 |
| 2 | -0.50028 | 0.06463 | 0.35355 |
| 3 | -0.72876 | 0.11036 | 0.49988 |
| 4 | -0.95724 | 0.15609 | 0.64621 |
| 5 | -0.70725 | 0.12377 | 0.46944 |
| 6 | -0.45763 | 0.09152 | 0.29285 |
| 7 | -0.20725 | 0.05914 | 0.11589 |

На рис.1 звёздочки (*) построены на основе результатов численного решения упругопластической задачи сжатии параллелепипеда из трансверсально-изотропного материала под действием равномерно распределенной нагрузки. С другой стороны совпадение расчётных (*) и заданных кривых (-) показывает справедливость численных результатов. О справедливости результатов можно судить по значениям , которые приведены в последнем столбце табл.1, и внешней нагрузки, приложенных приращениями .

Теперь переходим к задаче, о сжатии упругопластического трансверсально-изотропного параллелепипеда под действием куполообразной нагрузки с учётом разгрузки.

Исходные данные брались как предыдущей задаче, кроме

,  ,  ,

Куполообразная нагрузка

действует по граням перпендикулярной к оси  и для описания процесса нагружения–разгрузки прикладывается в 7 приращениях пропорционально параметру , где . На основе табл.2 построены расчетные точки (*) на рис.1б.

Табл.2

| Номер приращения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.76939 | 0.09458 | 0.51733 | 0.06389 | 0.30537 |
| 2 | -1.53841 | 0.18915 | 1.03466 | 0.12777 | 0.61075 |
| 3 | -2.24162 | 0.29917 | 1.38673 | 0.12272 | 0.58663 |
| 4 | -2.94482 | 0.40919 | 1.73879 | 0.11768 | 0.56251 |
| 5 | -2.17390 | 0.31462 | 1.22146 | 0.12169 | 0.58169 |
| 6 | -1.40299 | 0.22004 | 0.70413 | 0.12571 | 0.60088 |
| 7 | -0.63207 | 0.12547 | 0.18680 | 0.12972 | 0.62007 |

Заметим, в рассмотренных двух задачах значения касательных напряжений ,  и деформаций ,  незначительные, поэтому инварианты  и  зависящие от которых, также принимают маленькие значения, которые не позволяют переходить к пластической зоне, так как связь , остаётся в пределах упругости.

Для исследования напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов, рассмотрим задачу о двустороннем сжатии единичного трансверсально-изотропного куба с центральной изолированной сферической полостью малого радиуса R = 0.1 см, под действием  поперечной равномерно-распределенной поверхностной нагрузки, приложенной по центральной полосе шириной 0.2 см., параллельно оси OY. Начало координат расположено в центре  куба.  Главная ось трансверсальной анизотропии направлена по оси OZ. Материал конструкции имеет линейное упрочнение.

В работе  [3] приведены экспериментальные данные о пропорциональном нагружении трубчатых образцов из трансверсально-изотропного материала. Особо отмечается, что экспериментальные исследования проведены на материале типа мелкозернистого трансверсально-изотропного графита. Выбор материала определялся значительной анизотропией его упругих свойств в начальном состоянии (модули упругости различаются в 5 раз), существенно неупругим поведением при деформировании и весьма малой чувствительностью к временным факторам. В качестве механических параметров в расчетах использованы следующие значения упругих постоянных, которые  получены из  экспериментов [3]:

Е1=Е2=2.5*105 кГ/см2, Е3=0.46*105 кГ/см2, G23=G13=0.33*105 кГ/см2,

G12=1.14*105 кГ/см2, µ12= µ21=0.10, µ31= µ32=0.11, µ13= µ23=0.61.

Пределы упругости, определенные в опытах на одноосное сжатие по оси OX и OY εS1 = εS2 = 1.9*10-4, а по оси OZ εS3 = 8.8*10-4.

Полученные результаты расчетов при осевом и поперечном нагружении образца в форме призматического бруса размером 6.5х2.0х2.0 см соответствуют представленным экспериментальным данным [4].

С целью исследования влияния сферической полости на деформированное состояние трансверсально-изотропного куба при приложении поперечной нагрузки (Fхх = -100 кГ/см2) по оси OX, на рис. 2а приведена исходная конечно-элементная сетка по центральному сечению. На рис. 2б можно наблюдать деформированную сетку, поле перемещений, при котором наглядно прослеживается влияние поверхностной нагрузки, как на боковую поверхность куба, так и на как поверхность полости.

Кривая соотношения p-P (рис.3.а), представляет собой ломанную кривую, которая адекватно отражает кривую, которая была построена по экспериментальным данным в работе [3].

Для наглядности изучения влияния трансверсальной изотропии материала на распределения приложенных нагрузок, на рис.4 приведены области пластических деформаций в случае, когда тела имеет изотропную структуру.

а        б

Рис.2. Исходная и деформированная сетки по сечению XOZ.

а       б

Рис.3. Графики соотношений p-P и  q-Q.

а           б

Рис. 4. Распределение пластических зон  сечения XOZ в изотропной среде.

Для исследования влияния полости на деформированное состояния куба, на рис.5.а приведена пластическая область в сечении XOZ, которая соответствует задаче о сжатии неослабленного куба (уровень тональности области соответствует значению интенсивности деформаций р, с шагом h=0.5*10-4, начиная с р*=1.9*10-4). Область пластических деформаций расположена на полосе, где приложены поверхностные нагрузки. Сравнение зон пластичности, показывает, что при наличии полости (рис.5.б) область пластических деформаций появляется в окрестности верхней и нижней частей полости, одновременно увеличивается концентрация пластических деформаций в окрестности заданных нагрузок.

а      б

Рис.5.Области с пластическими деформациями по сечениям XOZ .

На рис.6.а приведена зона пластичности в сечении XOY и её структура в изолиниях, где можно проследить распространение пластических деформаций в соответствии с приложенной по центральной полосе по оси OY внешней нагрузке и в окрестности боковых частей полости. Появление последних связано с влиянием поверхностных нагрузок приложенных вне выемки, под воздействием которых сжимаются её верхняя и нижняя поверхности. Трансверсальная изотропия материала конструкции явно проявляется на рис.6.б, где приведена зона пластичности и её структура в сечении YOZ. В окрестности сечения полости наибольшая область пластических деформаций расположена в направлении оси OZ, а наименьшая – по оси OY.

а            б

Рис.6. Области с пластическими деформациями по сечениям XOY и YOZ.

Исследования напряженно-деформированного состояния куба с центральной сферической полостью, находящегося под действием равномерно - распределенной поперечной нагрузки показали, что при малых значениях отношения диаметра  полости к размеру тела, трансверсально-изотропная размеру    тела,     трансверсально-изотропная структура материала препятствует деформированию полости относительно плоскости изотропии XOY. Это влечет за собой уменьшение концентрации напряжений в окрестности полости.

Литература

1.  Победря Б.Е. Механика композиционных материалов.- М.: изд-во МГУ, 1984.-336 с.

2. Халджигитов А.А. Некоторые вопросы анизотропной пластичности. Докторск. дисс.физ.-мат.наук. Т., 1995 г. –201 с.

3. Огибалов П.М., Кузнецов В.Н., Саввов  П.М., Алифанов А.В. Экспериментальное исследование пластичности начально-анизотропного материала при простом деформировании. В сб. Упругость и неупругость. /Под ред. А.А.Ильюшина. – М.: Изд-во МГУ, 1987 г. С.136-146.

4. S. Amijima, Adachi T. Nonlinear Stress-Strain Response of Laminated Composites. J. composite materials, Vol. 13 (July, 1979),  p. 206-218.